## Slide 1: Método potenciodinâmico aplicado ao estudo da difusão iônica limitada por camada porosa em substratos de ITO
Graziâni Candiotto
Orientadora: Profª Maria Luisa Sartorelli

## Slide 2: Introdução

## Slide 3: Introdução
ITO ≡ In2O3:Sn
ITO possui ótimas propriedades ópticas e elétricas.
  Bom condutor elétrico e transparente
  Aplicação em dispositivos optoeletrônicos
    Monitores de tela plana (LED, OLED)
    Dispositivos fotovoltaicos
    Eletrônica Flexível
Aplicações eletroquímicas
  Substratos em eletrodeposição
  Eletroporação
  Biossensores ópticos
Requer eletrodos estáveis

## Slide 4: Breve Histórico do ITO
1960: Intenso estudo de óxidos semicondutores
  Determinação das janelas eletroquímicas
1970: Primeiros estudos sobre ITO
1990: O ITO ganha destaque em aplicações
2000: preocupação com a estabilidade
  Huang et al: alterações na morfologia.
  Senthilkummar et al: perda da transmitância.
Introdução

## Slide 5
300 mM AlCl3
pH: 2,5
Spada et al (LabSiN): observação da dependência da morfologia com a composição dos eletrólitos (compostos por íons inertes no intervalo de potencial)
Na presença de água + potenciais catódicos:
Introdução
300 mM GdCl3
pH: 4,5
300 mM NaOH
pH: 13,5
300 mM Na2SO4
pH: 7

## Slide 6
Eletrólitos
  300 mM
  Diferentes pH
Voltametrias:
  Formas distintas
Diferentes forças iônicas
Introdução

## Slide 7: Motivação
Investigar a influência do eletrólito no processo de redução do ITO
Associar processo eletroquímico de redução com morfologia final da camada reduzida
Metodologia
Voltametria linear com diferentes taxas de varredura
Eletrólitos com mesma força iônica
pH natural
Aplicação de modelo eletroquímico adaptado
  Determinação do caminho difusivo
Correlação com microestrutura

## Slide 8: Fundamentos Teóricos

## Slide 9: Equação de Nernst
É a equação que relaciona o equilíbrio dos potenciais de oxirredução em um célula eletroquímica.
Fund. Teóricos

## Slide 10: Voltametria cíclica
Técnica amplamente utilizada
  termodinâmica dos processos redox
  cinética de transferência de carga
  reações químicas acopladas aos processos adsortivos
Consiste em varrer o potencial do eletrodo de trabalho (WE) e medir a resposta da corrente.
Fund. Teóricos

## Slide 11
A forma do voltamograma obtido na voltametria cíclica dependerá do tipo de mecanismo redox.
  Reversibilidade
  Irreversibilidade
  reações acopladas
Fund. Teóricos

## Slide 12
Equação de Nernst
Difusivo Adsortivo
limitado pelo transporte
de massa
limitado pela resistência
Fund. Teóricos

## Slide 13
ELETRODO DE TRABALHO (ITO)
ELETRÓLITO
Difusivo

## Slide 14
ELETRODO DE TRABALHO (ITO)
ELETRÓLITO
Adsortivo

## Slide 15: Difusivo
Reversível
Irreversível
  , constante
Fund. Teóricos

## Slide 16: Reação controlada por resistência ôhmica (camada porosa) - LPRM
Utilizado para explicar a formação de óxidos em eletrodos metálicos ou sua redução
Produto formado se deposita no eletrodo, bloqueando a área eletroativa
  Resistência Ôhmica
A camada bloqueadora dificulta a difusão dos íons do eletrólito
Fund. Teóricos

## Slide 17: LPRM PARA UM SISTEMA POTENCIODINÂMICO
Quando um potencial externo é aplicado ao sistema, a resposta da corrente é:
Durante o recobrimento do eletrodo, a resistência do eletrólito no poro
;
Dependência da corrente de pico e do potencial de pico presentes em um voltamograma
Fund. Teóricos

## Slide 18
Fund. Teóricos

## Slide 19
Equação de Nernst
Difusivo (limitado pelo transporte de massa)
LPRM (limitado pela resistência)
Fund. Teóricos

## Slide 20: Procedimentos Experimentais

## Slide 21: Célula Eletroquímica
Proc. Experimentais

## Slide 22
Eletrólitos utilizado
Solução | pH | κ (mS/cm)
100 mM KCl | 5,80 | 11,41
300 mM KCl | 5,80 | 28,80
300 mM NaCl | 5,70 | 29,90
300 mM KI | 8,80 | 40,40
150 mM AlCl3 | 2,50 | 22,40
Proc. Experimentais
Mesma Força Iônica

## Slide 23: Microscópio de Força Atômica
Lc ≡ tamanho médio de grão
Proc. Experimentais

## Slide 24: Resultados

## Slide 25: Voltametria Cíclica
Solução | pH | κ (mS/cm)
100 mM KCl | 5,80 | 11,41
300 mM KCl | 5,80 | 28,80
300 mM NaCl | 5,70 | 29,90
300 mM KI | 8,80 | 40,40
150 mM AlCl3 | 2,50 | 22,40
Resultados

## Slide 26: Diferentes taxas de varredura
Resultados

## Slide 27: Diferentes taxas de varredura
100 mM KCl
300 mM KI
300 mM NaCl
300 mM KCl
Resultados

## Slide 28: Diferentes taxas de varredura
100 mM KCl
300 mM KI
300 mM NaCl
300 mM KCl
Resultados
150 mM AlCl3

## Slide 29
100 mM KCl
Dependência da corrente de pico e do
potencial de pico com a taxa de varredura
Resultados

## Slide 30
100 mM KCl
300 mM KCl
300 mM KI
300 mM NaCl

## Slide 31
100 mM KCl
300 mM KCl
300 mM KI
300 mM NaCl
150 mM AlCl3

## Slide 32: Aplicação do Modelo LPRM
A variação de gera uma
variação do parâmetro
A variação de nos levou a analisar a condutância do sistema
O modelo original
Resultados

## Slide 33: Curvas de Condutância
Resultados

## Slide 34: Curvas de Condutância
100 mM KCl
300 mM KCl
300 mM KI
300 mM NaCl
Resultados

## Slide 35: Curvas de Condutância
100 mM KCl
300 mM KCl
300 mM KI
300 mM NaCl
Resultados
150 mM AlCl3

## Slide 36
Resultados

## Slide 37
Região controlada por um comportamento Nernstiano
Máxima condutância
Região de recobrimento total do eletrodo
Processo lento
Processo rápido
Resultados

## Slide 38: Correção da condutância
Resultados

## Slide 39: Correção da condutância
Após a subtração do termo exponencial
Resultados

## Slide 40: Correção da condutância
Após a subtração do termo exponencial
Resultados

## Slide 41: Ajustes Referentes ao modelo LPRM
100 mM KCl
300 mM KCl
300 mM KI
300 mM NaCl
Resultados

## Slide 42: Ajustes Referentes ao modelo LPRM
100 mM KCl
300 mM KCl
300 mM KI
300 mM NaCl
Resultados

## Slide 43
Parâmetros ajustáveis obtidos através do modelo:
≡ impedância
0 ≡ carga necessária para bloquear completamente o eletrodo
Resultados
b e 0
Estão relacionados a morfologia

## Slide 44: Modelo LPRM modificado
100 mM KCl
300 mM KCl
300 mM KI
300 mM NaCl
Resultados

## Slide 45: Modelo LPRM modificado
100 mM KCl
300 mM KCl
300 mM KI
300 mM NaCl
Resultados
Solução | α
100 mM KCl | 33 ± 2
300 mM KCl | 94 ± 3
300 mM KI | 139 ± 20
300 mM NaCl | 284 ± 8

## Slide 46: Caminho difusivo
Após redução eletroquímica
  volume do filme diminui 19%
  poros interconectados  difusão de íons
≡ área seção reta do caminho de difusão
Resultados

## Slide 47
Modelo modificado permite distinguir entre diferentes eletrólitos
  Parâmetro
Capacidade de um eletrólito formar um caminho poroso
Resultados

## Slide 48: Caracterização da morfologia MEV/AFM em diferentes estágios do processo de redução
Resultados

## Slide 49: Imagens de MEV
300 mM NaCl
300 mM KI
300 mM KCL
100 mM KCl
10 mV/s
100 mV/s
1000 mV/s
Resultados
40%
47%
50%
64%
78%
86%
50%
57%
69%
59%
73%
82%

## Slide 50: Imagens de AFM
100mV/s
100mV/s
100 mM KCl
300 mM KCl

## Slide 51: AFM
100 mM KCl
300 mM KCl
300 mM KI
300 mM NaCl
Resultados

## Slide 52: Como correlacionar os parâmetros eletroquímicos com morfologia?
Passeio aleatório discreto
em rede quadrada
Resultados

## Slide 53
= alcance máximo = =espessura da camada porosa
= tamanho do passo = Lc = diâmetro dos grãos
N)= caminho percorido =
Resultados

## Slide 54: Conclusões

## Slide 55: Conclusões
O modelo LPRM modificado permitiu uma descrição fiel de
As curvas de podem ser descritas por dois parâmetros:
  impedância de difusão
  carga necessária para bloquear eletrodo
Através do modelo foi possível determinar um valor médio para o caminho de difusão , que descreve o grau de porosidade do filme
Conforme esperado, a cada eletrólito corresponde um valor típico de
O tamanho médio de grão foi determinado por medidas de AFM (Lc)
O modelo do passeio aleatório foi utilizado para correlacionar com o tamanho médio de grão
  Existe uma relação inversa entre Lc e
  Observou-se uma boa correlação qualitativa entre Lc e

## Slide 56: Perspectivas futuras
Validar o modelo, medindo por outras técnicas:
  FE-SEM, capacitância (EIS), refletometria de raios-X
Aplicar o modelo para outros eletrólitos
  Usar taxas de varreduras maiores
  Composição, concentração, pH
Utilizar outros eletrodos, investigando
  processos de redução
    SnO, FTO, TiO2, ZnO
  processos de oxidação
    titânio, cobre, aço, ligas amorfas

## Slide 57: Agradecimentos
A profª Maria Luisa pelo projeto e ensinamentos.
A todos os colegas de Laboratório (Everton, Lucas, Luana, Rafael, Robson, Edna, Vanessa, Gabriela, Bárbara e aos demais integrantes).
A profª Marta R. Dotto e sua aluna Michele Tonet e ao laboratório LSA pelas imagens de AFM.
Ao programa de PGFSC, CNPq e INEO pelos auxílios prestados.
A presença do membros da banca.
E a todos presentes.

## Slide 58: Obrigado
“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê”.
Arthur Schopenhauer

## Slide 60: Modificação da superfície
Limitação da área eletroativa com máscara coloidal
Esferas: Ø = 172 e 549 nm
Eletrólito: 300 mM KCl
Comportamento não linear entre e
Houve diminuição da área eletroativa
Solução | α
300 mM KCl | 
liso | 94 ± 3
549 nm | 130 ± 30
172 nm | 200 ± 20