## Slide 1
Self-Sorting of Heteroanions in the Assembly of Cross-Shaped Polyoxometalate Clusters
Paper Review Course:
MUH. NUR KHOIRU WIHADI
J. Am. Chem. Soc. 140, 7, 2595-2601

## Slide 2
1
Introduction
POMs
Are unique family of polynuclear anionic metal oxo clusters with possible applications in catalysis, medicine, magnetism, but key studies are still fundamental and mechanistic in nature.
Investigation of self-assembly and self-sorting building blocks in designed systems of POMs clusters has been increased due to the ability to design template control in novel chemical entities and functionality.
The authors found that the heteroanions (HAs) building blocks self-assembled into cross-shaped clusters architectures as intended, leading to a collection of mixed-HAs incorporated into the cross-shaped HPAs [(XYW15O54)4(WO2)4]32−/36− (X = H−P, Y = Se, Te, As).
Notes: 分子性金属酸化物クラスターとして知られているポリオキソメタレートは、Keggin型やDawson型と呼ばれる構造を有しております。最も安定な構造であるKeggin型構造はヘテロ原子が作る四面体を中心に酸化タングステンの8面体が12個縮合した構造を有しており、ヘテロ原子にはゲルマニウム、シリコン、リンなどのものが報告されています。一方、こちらに示しますDawson型リンタングステートはリン原子が作る4面体が2つと酸化タングステンが作る8面体が18個縮合した構造を有しています。ポリオキソメタレートは一部のタングステンユニットを欠損させ、その欠損部位にRuなどの遷移金属イオンを導入することができます。ルテニウムの酸化還元特性は無機配位子であるポリオキソメタレートの構造に大きく影響を受けると考えられています。

## Slide 3
2
Experimental Section
・ Na2WO4.2H2O (3.4 g/ 10.3 mmol)
・ H2O (30 mL)
・ Na2TeO3 (0.13 g/ 0.6 mmol)
・ H3PO3 (0.05 g/ 0.6 mmol)
・ CH3NHCH3.HCl (0.7 g/ 8.6 mmol)
Stirring
Synthesis of (C2H8N)13Na19[H4P4Te4W64O224]·30H2O (Te4P4)
10.30 mmol Na2WO4-2H2O,
0.6 mmol Na2TeO3, 0.6 mmol H3PO3 and 8.6 mmol CH3NHCH3.HCl
1st pH adjustment to 6.0 using 50% CH3COOH
Colorless needle-shape crystal, 36% (based on P) isolated after 1 week.
30 mL H2O
Powder filtration
Slow evaporation
2nd pH adjustment to 4.0 using 37% HCl
Heated 60oC, 50 min
Notes: 分子性金属酸化物クラスターとして知られているポリオキソメタレートは、Keggin型やDawson型と呼ばれる構造を有しております。最も安定な構造であるKeggin型構造はヘテロ原子が作る四面体を中心に酸化タングステンの8面体が12個縮合した構造を有しており、ヘテロ原子にはゲルマニウム、シリコン、リンなどのものが報告されています。一方、こちらに示しますDawson型リンタングステートはリン原子が作る4面体が2つと酸化タングステンが作る8面体が18個縮合した構造を有しています。ポリオキソメタレートは一部のタングステンユニットを欠損させ、その欠損部位にRuなどの遷移金属イオンを導入することができます。ルテニウムの酸化還元特性は無機配位子であるポリオキソメタレートの構造に大きく影響を受けると考えられています。

## Slide 4
3
Experimental Section
・ Na2WO4.2H2O (9.5 g/ 28.8 mmol)
・ H2O (30 mL)
・ Na2SeO3 (0.25 g/ 1.4 mmol)
・ H3PO3 (0.08 g/ 1.0 mmol)
・ CH3NHCH3.HCl (3.5 g/ 42.9 mmol)
Stirring
Synthesis of (C2H8N)23Na9[H4P4Se4W64O224]·30H2O (Se4P4)
28.80 mmol Na2WO4-2H2O,
1.4 mmol Na2SeO3 , 1.0 mmol H3PO3 and 42.9 mmol CH3NHCH3.HCl
pH adjustment to 3.2 using 6 M HCl
Colorless needle-shape crystal, 6.2% (based on P) isolated after 4 days.
30 mL H2O
Powder Filtration
Slow evaporation
Heated 40oC until cloudy
Notes: 分子性金属酸化物クラスターとして知られているポリオキソメタレートは、Keggin型やDawson型と呼ばれる構造を有しております。最も安定な構造であるKeggin型構造はヘテロ原子が作る四面体を中心に酸化タングステンの8面体が12個縮合した構造を有しており、ヘテロ原子にはゲルマニウム、シリコン、リンなどのものが報告されています。一方、こちらに示しますDawson型リンタングステートはリン原子が作る4面体が2つと酸化タングステンが作る8面体が18個縮合した構造を有しています。ポリオキソメタレートは一部のタングステンユニットを欠損させ、その欠損部位にRuなどの遷移金属イオンを導入することができます。ルテニウムの酸化還元特性は無機配位子であるポリオキソメタレートの構造に大きく影響を受けると考えられています。

## Slide 5
4
Experimental Section
・ Na2WO4.2H2O (3.75 g/ 11.4 mmol)
・ H2O (15 mL)
・ NaAsO2 (0.13 g/ 1.0 mmol)
・ H3PO3 (0.04 g/ 0.49 mmol)
・ CH3NHCH3.HCl (1.75 g/ 21.5 mmol)
Stirring
Synthesis of (C2H8N)19Na17[H4P4As4W64O224]·25H2O (As4P4)
11.40 mmol Na2WO4-2H2O,
1.0 mmol NaAsO2, 0.49 mmol H3PO3 and 21.5 mmol CH3NHCH3.HCl
pH adjustment to 4.3 using 6 M HCl
Colorless needle-shape crystal, 9.3% (based on P) isolated after 2 week.
15 mL H2O
Powder Filtration
Slow evaporation
Heated 60oC, 35 min
Notes: 分子性金属酸化物クラスターとして知られているポリオキソメタレートは、Keggin型やDawson型と呼ばれる構造を有しております。最も安定な構造であるKeggin型構造はヘテロ原子が作る四面体を中心に酸化タングステンの8面体が12個縮合した構造を有しており、ヘテロ原子にはゲルマニウム、シリコン、リンなどのものが報告されています。一方、こちらに示しますDawson型リンタングステートはリン原子が作る4面体が2つと酸化タングステンが作る8面体が18個縮合した構造を有しています。ポリオキソメタレートは一部のタングステンユニットを欠損させ、その欠損部位にRuなどの遷移金属イオンを導入することができます。ルテニウムの酸化還元特性は無機配位子であるポリオキソメタレートの構造に大きく影響を受けると考えられています。

## Slide 6
5
Experimental Section
・ Na2WO4.2H2O (5.5 g/ 16.7 mmol)
・ H2O (20 mL)
・ H3PO3 (0.20 g/ 2.4 mmol)
・ CH3NHCH3.HCl (1.5 g/ 18.4 mmol)
Stirring
Synthesis of (C2H8N)15Na17[H8P8W64O224]·30H2O (P8)
16.70 mmol Na2WO4-2H2O,
1.4 mmol Na2SeO3 , 2.4 mmol H3PO3 and 18.4 mmol CH3NHCH3.HCl
pH adjustment to 2.7 using 6 M HCl
Colorless needle-shape crystal, 6.9% (based on W) isolated after 2-3 week.
20 mL H2O
Powder Filtration
Slow evaporation
Heated 40oC until cloudy
Notes: 分子性金属酸化物クラスターとして知られているポリオキソメタレートは、Keggin型やDawson型と呼ばれる構造を有しております。最も安定な構造であるKeggin型構造はヘテロ原子が作る四面体を中心に酸化タングステンの8面体が12個縮合した構造を有しており、ヘテロ原子にはゲルマニウム、シリコン、リンなどのものが報告されています。一方、こちらに示しますDawson型リンタングステートはリン原子が作る4面体が2つと酸化タングステンが作る8面体が18個縮合した構造を有しています。ポリオキソメタレートは一部のタングステンユニットを欠損させ、その欠損部位にRuなどの遷移金属イオンを導入することができます。ルテニウムの酸化還元特性は無機配位子であるポリオキソメタレートの構造に大きく影響を受けると考えられています。

## Slide 7
6
Result and Discussion
Preparation and Structural Characterization of Te4P4, Se4P4, As4P4, and P8
The heteroanion (HAs) [HPO3]2− and [TeO3]2− were mixed in a similar way to the reported synthetic procedure for the cross-shaped [W64O200(TeO3)8]32−.
This led to the isolation of the mixed [TeO3]2− and [HPO3]2− template polyanion [W64O200(HPO3)4(TeO3)4]32− (Te4P4),which crystallized from the reaction. This condition also applied in preparation of Se4P4, As4P4, and P8.
Notes: 分子性金属酸化物クラスターとして知られているポリオキソメタレートは、Keggin型やDawson型と呼ばれる構造を有しております。最も安定な構造であるKeggin型構造はヘテロ原子が作る四面体を中心に酸化タングステンの8面体が12個縮合した構造を有しており、ヘテロ原子にはゲルマニウム、シリコン、リンなどのものが報告されています。一方、こちらに示しますDawson型リンタングステートはリン原子が作る4面体が2つと酸化タングステンが作る8面体が18個縮合した構造を有しています。ポリオキソメタレートは一部のタングステンユニットを欠損させ、その欠損部位にRuなどの遷移金属イオンを導入することができます。ルテニウムの酸化還元特性は無機配位子であるポリオキソメタレートの構造に大きく影響を受けると考えられています。

## Slide 8
7
Result and Discussion
Preparation and Structural Characterization of Te4P4, Se4P4, As4P4, and P8
Single crystal X-ray diﬀraction analysis showed that Te4P4 has D2d symmetry. The Te4P4 cluster consists of four {HPTeW15} building blocks connected by four octahedral {WO6} via cis-oxygen atoms. Each {HPTeW15} has a {W3O6} cap and two {W6O18} rings template by [TeO3]2− and [HPO3]2−, respectively. The two {W6O18} rings are joined together through six corner-sharing oxygen ligands.
All of the HAs in those structures are well identiﬁed according to X-ray data and Se4P4 and As4P4 show a consistent preference of HA substitution as found in the structure ofTe4P4. Also, as a control, the authors synthesized the pure phosphite incorporated cross-shaped compound [W64O200(HPO3)8]32− (P8).
Notes: 分子性金属酸化物クラスターとして知られているポリオキソメタレートは、Keggin型やDawson型と呼ばれる構造を有しております。最も安定な構造であるKeggin型構造はヘテロ原子が作る四面体を中心に酸化タングステンの8面体が12個縮合した構造を有しており、ヘテロ原子にはゲルマニウム、シリコン、リンなどのものが報告されています。一方、こちらに示しますDawson型リンタングステートはリン原子が作る4面体が2つと酸化タングステンが作る8面体が18個縮合した構造を有しています。ポリオキソメタレートは一部のタングステンユニットを欠損させ、その欠損部位にRuなどの遷移金属イオンを導入することができます。ルテニウムの酸化還元特性は無機配位子であるポリオキソメタレートの構造に大きく影響を受けると考えられています。

## Slide 9
8
Result and Discussion
31P NMR Spectroscopy
The 31P NMR of P8 exhibits two doublets with two distinct {31P}-{1H} coupling constants, 1JPH = 779 Hz and 1JPH = 727 Hz, suggesting two phosphorus-based species are located within the {W15} building units. The downfield doublet can be assigned to the phosphorus occupying the capped end of {W15} due to the stronger shielding effects from the tungsten oxide shell.
In contrast, the compounds Te4P4, Se4P4, and As4P4 only each exhibit one doublet located at high field in 31P NMR. This doublet indicates there is only one type of phosphorus within the structures, and they are all located at the uncapped-end of the {W15} units.
Notes: 分子性金属酸化物クラスターとして知られているポリオキソメタレートは、Keggin型やDawson型と呼ばれる構造を有しております。最も安定な構造であるKeggin型構造はヘテロ原子が作る四面体を中心に酸化タングステンの8面体が12個縮合した構造を有しており、ヘテロ原子にはゲルマニウム、シリコン、リンなどのものが報告されています。一方、こちらに示しますDawson型リンタングステートはリン原子が作る4面体が2つと酸化タングステンが作る8面体が18個縮合した構造を有しています。ポリオキソメタレートは一部のタングステンユニットを欠損させ、その欠損部位にRuなどの遷移金属イオンを導入することができます。ルテニウムの酸化還元特性は無機配位子であるポリオキソメタレートの構造に大きく影響を受けると考えられています。

## Slide 10
9
Result and Discussion
125Te NMR and 77Se NMR Spectroscopy
Te4P4
Se4P4
The 125Te NMR of Te4P4 exhibits one signal at 1792 ppm correspond to [H4P4Te4W64O224]32-.
The 77Se NMR of Se4P4 exhibit three signals at 1314 ppm correspond to [H4P4Se4W64O224]32- and at 1317 ppm correspond to [HSeO3]-.
Notes: 分子性金属酸化物クラスターとして知られているポリオキソメタレートは、Keggin型やDawson型と呼ばれる構造を有しております。最も安定な構造であるKeggin型構造はヘテロ原子が作る四面体を中心に酸化タングステンの8面体が12個縮合した構造を有しており、ヘテロ原子にはゲルマニウム、シリコン、リンなどのものが報告されています。一方、こちらに示しますDawson型リンタングステートはリン原子が作る4面体が2つと酸化タングステンが作る8面体が18個縮合した構造を有しています。ポリオキソメタレートは一部のタングステンユニットを欠損させ、その欠損部位にRuなどの遷移金属イオンを導入することができます。ルテニウムの酸化還元特性は無機配位子であるポリオキソメタレートの構造に大きく影響を受けると考えられています。

## Slide 11
10
Result and Discussion
ESI-MS
Te4P4
Se4P4
As4P4
P8
ESI-mass spectrometry was employed to analyze the solution behavior of obtained clusters. In the case of Te4P4, intact molecular species could be detected at m/z 2300.7 for [W64O200(HPO3)4(TeO3)4H21Na4]7−, 2697.8 for [W64O200(HPO3)4(TeO3)4H18Na8]6−, 3261.0 for [W64O200(HPO3)4(TeO3)4(C2H8N)6NaH20]5−, and 4136.1 for [W64O200(HPO3)4(TeO3)4Na24H4]4−.
In addition, a dimeric species was also observed at m/z 3659.5 for [(W64O200(HPO3)4(TeO3)4)2(C2H8N)31NaH23]9−. Similarly, integral species of Se4P4, As4P4, and P8 were also observed via mass spectrometry, suggesting the cross-shaped clusters are stable in solution.
Notes: 分子性金属酸化物クラスターとして知られているポリオキソメタレートは、Keggin型やDawson型と呼ばれる構造を有しております。最も安定な構造であるKeggin型構造はヘテロ原子が作る四面体を中心に酸化タングステンの8面体が12個縮合した構造を有しており、ヘテロ原子にはゲルマニウム、シリコン、リンなどのものが報告されています。一方、こちらに示しますDawson型リンタングステートはリン原子が作る4面体が2つと酸化タングステンが作る8面体が18個縮合した構造を有しています。ポリオキソメタレートは一部のタングステンユニットを欠損させ、その欠損部位にRuなどの遷移金属イオンを導入することができます。ルテニウムの酸化還元特性は無機配位子であるポリオキソメタレートの構造に大きく影響を受けると考えられています。

## Slide 12
11
Result and Discussion
Cyclic Voltammetry
All four compounds exhibit two sets of reduction waves, which can be assigned as the redox process of WVI → WV. The As4P4 cluster exhibits the most negative set of reduction potentials. This is because the embedded [AsO3]3− heteroanions are more negatively charged than the [HPO3]2−, [SeO3]2−, and [TeO3]2−, giving a higher negative charge overall of −36, compared to the other three clusters.
Therefore, the As4P4 is the most difficult compound to be reduced. The remaining set of the molecules all have the same overall negative charge of −32. Among them, Te4P4 is the most difficult compound to be reduced, as indicated by the more negative shift of redox potential in both the first and second peaks compared with Se4P4 and P8.
Notes: 分子性金属酸化物クラスターとして知られているポリオキソメタレートは、Keggin型やDawson型と呼ばれる構造を有しております。最も安定な構造であるKeggin型構造はヘテロ原子が作る四面体を中心に酸化タングステンの8面体が12個縮合した構造を有しており、ヘテロ原子にはゲルマニウム、シリコン、リンなどのものが報告されています。一方、こちらに示しますDawson型リンタングステートはリン原子が作る4面体が2つと酸化タングステンが作る8面体が18個縮合した構造を有しています。ポリオキソメタレートは一部のタングステンユニットを欠損させ、その欠損部位にRuなどの遷移金属イオンを導入することができます。ルテニウムの酸化還元特性は無機配位子であるポリオキソメタレートの構造に大きく影響を受けると考えられています。

## Slide 13
12
Result and Discussion
DFT Calculation
The authors explored the relative stability of Te4P4-Te4P4’ , Se4P4-Se4P4′, and As4P4- As4P4′ pairs.
All the structures with [HPO3]2− occupying the uncapped/ lacunary end (Te4P4, Se4P4, As4P4) are significantly more stable than when it is located on the capped (Te4P4′, Se4P4′, As4P4′) end, with energy differences of 24.7, 6.2, and 42.6 kcal·mol−1 respectively.
Notes: 分子性金属酸化物クラスターとして知られているポリオキソメタレートは、Keggin型やDawson型と呼ばれる構造を有しております。最も安定な構造であるKeggin型構造はヘテロ原子が作る四面体を中心に酸化タングステンの8面体が12個縮合した構造を有しており、ヘテロ原子にはゲルマニウム、シリコン、リンなどのものが報告されています。一方、こちらに示しますDawson型リンタングステートはリン原子が作る4面体が2つと酸化タングステンが作る8面体が18個縮合した構造を有しています。ポリオキソメタレートは一部のタングステンユニットを欠損させ、その欠損部位にRuなどの遷移金属イオンを導入することができます。ルテニウムの酸化還元特性は無機配位子であるポリオキソメタレートの構造に大きく影響を受けると考えられています。

## Slide 14
13
Conclusion
The authors have demonstrated positional control of the HAs within the nanosized cross-shaped polyanions [(XYW15O54)4(WO2)4]32−/36− (X = H−PIII, Y= SeIV, TeIV, AsIII).
The position of the HAs has been determined by single crystal X-ray diﬀraction, NMR spectroscopy, and electrospray ionization mass spectrometry, conﬁrming that mixed HA template cross-shaped molecules are the preferred self-sorting Products crystallizing from the solution.
Theoretical analysis using DFT calculations suggested that the highly selective self- Sorting originated from the HA templating eﬀects in solution, in Which [WO4]2− anions can more favorably assemble around the bigger [TeO3]2−, [SeO3]2−, and [AsO3]3−, leading to the smaller [HPO3]2− subsequently occupying the uncapped end of the {W15} building blocks.
Notes: 分子性金属酸化物クラスターとして知られているポリオキソメタレートは、Keggin型やDawson型と呼ばれる構造を有しております。最も安定な構造であるKeggin型構造はヘテロ原子が作る四面体を中心に酸化タングステンの8面体が12個縮合した構造を有しており、ヘテロ原子にはゲルマニウム、シリコン、リンなどのものが報告されています。一方、こちらに示しますDawson型リンタングステートはリン原子が作る4面体が2つと酸化タングステンが作る8面体が18個縮合した構造を有しています。ポリオキソメタレートは一部のタングステンユニットを欠損させ、その欠損部位にRuなどの遷移金属イオンを導入することができます。ルテニウムの酸化還元特性は無機配位子であるポリオキソメタレートの構造に大きく影響を受けると考えられています。